* **SILVER TULLE** : Halvtransparent gennemforsølvet nylonnet velegnet som netgardin eller til baldakiner. Holdbar, krøllefast og mulighed for jording.  48 dB . Bredde 130 cm.
* **SILVER-COTTON** : Halvgennemsigtigt **bomulds-/sølvstof** velegnet som gardin, til baldakiner. Fremragende pris/ydelsesforhold. Mulighed for jording. Grå/beige. **42 dB** . Bredde 250 cm.
* **SILVER-TWIN** : Uigennemsigtigt **bomulds-/sølvstof** velegnet som gardin, til praktiske tasker, tøj osv. Meget høj dæmpning. Lysegrå/sølv. **60 dB** . Bredde 150 cm.
* **STEEL-TWIN** : Uigennemsigtigt **bomulds-/rustfrit stålstof** velegnet som gardin, til praktiske tasker osv. Billig, holdbar, **op til 60°C vaskbar** . Lys grå/grå. **42 dB** . Bredde 150 cm.
* **STEEL-GRAY** : Uigennemsigtigt **bomulds-/rustfrit stålstof** velegnet som gardin, til praktiske tasker, tøj osv. Billigt, slidstærkt, **op til 60°C vaskbart** . Grå. **42 dB** . Bredde 150 cm.
* **SILVER-ELASTIC** : Strækbart **fuldt forsølvede spandex stof** til syning af tøj. Behagelig fornemmelse for huden. Sølv. **51 dB** . Bredde 160 cm.
* **SILVER-SILK** : Uigennemsigtigt **fuldforsølvet nylonnet** til praktiske tasker og tekniske applikationer. Meget høj dæmpning. Kan jordforbindes. Sølv. **58 dB** . Bredde 130 cm.
* **SILVER-GRID** : Semitransparent **bomuldsstof med sølvgitter** til lavfrekvent afskærmning, jording osv. Velegnet til jording. Hvid/sølv. Bredde 150 cm.
* **NATURELL** ™: Fra Swiss Shield®. **Halvgennemsigtigt bomuldsstof** som gardin eller til baldakiner.  Ecru hvid. **40 dB** . Bredde 250 cm.
* **NATURELL-ULTRA** ™: Fra Swiss Shield®. **Halvgennemsigtigt bomuldsstof** som gardin eller til baldakiner. Fra den jordbare ULTRA-serie. Lysegrå. **38 dB** . Bredde 250 cm.
* **EVOLUTION-ULTRA** ™: Fra Swiss Shield®. **Halvgennemsigtigt polyesterstof** som gardin eller til baldakiner. Fra den jordbare ULTRA-serie. Lysegrå. **36 dB** . Bredde 200 cm.
* **ULTIMA** ™: Fra Swiss Shield®. **Semi-transparent bomuldsstof** som gardin. Ligner NATURAL men tættere med mere afskærmning. Ecru hvid. **42 dB** . Bredde 250 cm.
* **VOILE** : Fra Swiss Shield®. **Transparent polyester** som gardin eller til baldakiner. Holdbar og krøllebestandig. Hvid. **38 dB** . Bredde 250 cm.
* **EVOLUTION** ™: Fra Swiss Shield®. **Halvgennemsigtigt Trevira stof** som gardin eller til baldakiner. Meget rynke resistent. Hvid. **31 dB** . Bredde 250 cm.
* **WEAR** ™: Fra Swiss Shield®. **Halvgennemsigtigt bomuldsstof** til syning af tøj. Behagelig hudfølelse. Hvid. **28 dB** . Bredde 150 cm.
* **MAX-WEAR** ™: NYHED fra Swiss Shield®. **Halvgennemsigtigt bomuldsstof** til syning af tøj. 3 gange så mange sølvtråde som WEAR. Hvid. **44 dB** . Bredde 150 cm.
* **NEW-DAYLITE** ™: Fra Swiss Shield®. **Meget gennemsigtigt Trevira stof** som gardiner eller til baldakiner. Meget rynke resistent. Hvid. **23 dB** . Bredde 260 cm